Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

Тайшетский промышленно-технологический техникум

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.05 Допуски и технические измерения

основной образовательной программы (ОП)

по профессии СПО

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Тайшет 2015

Разработчик:

ГБПОУ ИО ТПТТ               преподаватель          Н.А. Мандрикова

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| уметь | - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. |
| --- | --- |
| знать | - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.); - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; - механические испытания образцов материалов. |

Требования к результатам освоения дисциплины «Основы материаловедения» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе:

- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н);

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии;

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;

- обсуждения с заинтересованными работодателями.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| выполнять механические испытания образцов материалов; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| использовать физико-химические методы исследования металлов; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| Знания: |  |
| основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы; |
| наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; |
| правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; | оценка результатов выполнения лабораторных работ; оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы; |
| основные сведения о металлах и сплавах; | оценка результатов контрольной работы; оценка результатов выполнения лабораторных работ; оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы; оценка результатов защиты реферата; |
| основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалов, стали, их классификацию. | оценка результатов контрольной работы; оценка результатов выполнения лабораторных работ; оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; оценка результатов защиты реферата. |

2. Комплект оценочных средств

2.1. Задания для текущего контроля.

Задание 1

Вопрос 1. Какой металл называется черным?

1) медь;

2) железо;

3) титан;

4) магний;

5) цинк.

Вопрос 2. Какой металл является тяжелым?

1) магний;

2) натрий;

3) бериллий;

4) хром;

5) литий.

Вопрос 3. Какой металл относят к цветным?

1) железо;

2) вольфрам;

3) калий;

4) алюминий;

5) кадмий.

Вопрос 4. Какой материал относят к неметаллам?

1) бумагу;

2) пластмассу;

3) дерево;

4) бетон;

5) асфальт.

Вопрос 5. Какой металл называют мягким?

1) никель;

2) медь;

3) железо;

4) титан;

5) цинк.

Задание 2

Вопрос 1. Какие свойства металлов определяют испытаниями на сжатие?

1) специальные;

2) технологические;

3) химические;

4) механические;

5) физические;

Вопрос 2. Какие свойства металлов определяют испытанием на теплопроводность?

1) химические;

2) механические;

3) физические;

4) технологические;

5) специальные.

Вопрос 3. Какие свойства металлов определяют пробой на перегиб?

1) физические;

2) химические;

3) технологические;

4) специальные;

5) механические.

Вопрос 4. Какие свойства металлов определяют испытаниями на стойкость против коррозии?

1) технологические;

2) специальные;

3) химические;

4) физические;

5) механические.

Вопрос 5. Какие свойства металлов определяют испытаниями на износостойкость?

1) физические;

2) технологические;

3) механические;

4) специальные;

5) химические.

Задание 3

Вопрос 1. Что оказывает большее влияние на свойства металлов?

1) металлургические дефекты;

2) концентраторы напряжений, расположенные в металлах;

3) точечные дефекты кристаллической решетки;

4) линейные дефекты (дислокации) кристаллической решетки;

5) поверхностные дефекты кристаллической решетки.

Вопрос 2. Какой металл имеет гексагональную плотноупакованную (ГПУ) кристаллическую решетку?

1) тантал;

2) свинец;

3) никель;

4) магний;

5) калий.

Вопрос 3. Что обеспечивает существование кристаллической решетки металлов?

1) электронный "газ";

2) положительно заряженные ионы;

3) валентные электроны;

4) взаимодействие свободных электронов и положительных ионов?

5) нормальные условия эксплуатации металлических изделий.

Вопрос 4. Какой металл имеет кубическую объемноцентрированную (ОЦК) кристаллическую решетку?

1) магний;

2) α-железо

3) титан;

4) золото;

5) алюминий;

Вопрос 5. Какой металл имеет кубическую гранецентрированную (ГЦК) кристаллическую решетку?

1) вольфрам;

2) γ-железо

3) цинк;

4) натрий;

5) бериллий.

Задание 4

Вопрос 1. Какая кристаллическая структура металла является оптимальной для получения высоких механических свойств?

1) крупнокристаллическая;

2) мелкокристаллическая;

3) изотропная;

4) анизотропная;

5) аморфная.

Вопрос 2. Что называется первичной гомогенной кристаллизацией металла или сплава?

1) переход металла из твердого состояния в жидкое;

2) переход металла из твердого состояния в газообразное;

3) переход металла в аморфное состояние;

4) переход металла из жидкого состояния в твердое;

5) самопроизвольный переход чистого металла из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры.

Вопрос 3. Что такое аллотропическое превращение?

1) переход из жидкого состояния в твердое;

2) переход из твердого состояния в жидкое;

3) превращения кристаллической решетки в твердом состоянии;

4) способность металла в твердом состоянии при изменении температуры перестраивать свою кристаллическую решетку;

5) изменение свойств и объема металла.

Вопрос 4. Что является движущей силой процесса кристаллизации?

1) разность энергий Гиббса (свободных энергий) жидкости и твердого тела;

2) скорость кристаллизации;

3) число центров кристаллизации;

4) наличие примесей;

5) наличие ближнего порядка расположения атомов.

Вопрос 5. Сколько полиморфных модификаций имеет железо?

1) α, β, γ;

2) α, β;

3) α, γ;

4) β, γ;

5) α.

Задание 5

Вопрос 1. Что такое химическое соединение?

1) кристаллическое вещество, отличающиеся своими свойствами от исходных компонентов;

2) деформируемый сплав;

3) сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов;

4) литейный сплав;

5) однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента расположены в кристаллической решетке другого.

Вопрос 2. Что называют диаграммой состояния сплавов?

1) графическое отображение состояния сплавов в зависимости от их состава и температуры;

2) графическое отображение равновесного или неравновесного состояния сплавов;

3) исходный документ для разработки технологических процессов литейного производства, термической обработки и обработки давлением;

4) графическое изображение состояния сплавов при малых скоростях охлаждения или длительном нагреве;

5) графическое отображение с помощью кривых охлаждения зависимостей между изменениями температуры метал-ла или сплава и времени протекания этих изменений.

Вопрос 3. Что такое твердый раствор?

1) сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов;

2) кристаллическое вещество, отличающееся своими свойствами от исходных компонентов;

3) литейный сплав;

4) однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента расположены в кристаллической решетке другого;

5) деформируемый сплав.

Вопрос 4. Что называют в металловедении фазой?

1) совокупность компонентов сплава;

2) однородную часть системы;

3) ограниченную часть системы;

4) часть системы, отделенную от других частей системы (фаз) поверхностью раздела;

5) часть системы, переход через границу которой приводит к скачкообразному изменению состава или свойств.

Вопрос 5. Что собой представляет сплав - механическая смесь?

1) деформируемый сплав;

2) однородное кристаллическое вещество, в котором атомы одного компонента расположены в кристалличе-ской решетке другого;

3) сплав, состоящий из кристаллов отдельных компонентов;

4) литейный сплав;

5) кристаллическое вещество, отличающееся своими свойствами от исходных компонентов.

Задание 6

Вопрос 1. Какая структура образуется во II области диаграммы?

1) Э (Pb + Sb);

2) Ж + Э (Pb + Sb);

3) Pb + Э ((Pb + Sb);

4) Э ((Pb + Sb) + Sb;

5) Ж + Pb.

Вопрос 2. Какая линия является главной характерной особенностью диаграммы двойных сплавов 1 рода?

1) BF;

2) DBE;

3) DH;

4) FK;

5) CK.

Вопрос 3. Какие двойные сплавы характеризует диаграмма состояния III рода?

1) компоненты которых неограниченно растворимы друг в друге в жидком состоянии;

2) компоненты которых в твердом состоянии, растворяясь ограниченно, при кристаллизации образуют эвтектику;

3) компоненты которых не образуют химические соединения;

4) компоненты которых в жидком состоянии растворимы неограниченно, а в твердом - ограниченно, образуя эвтектику;

5) компоненты которых образуют химическое соединение.

Вопрос 4. Какая линия диаграммы называется линией ликвидуса?

1) DB;

2) AB;

3) ABC;

4) DBE;

5) ABE.

Вопрос 5. Какая линия диаграммы называется линией солидуса?

1) AB;

2) DB;

3) ABC;

4) DBE;

5) ABE.

Задание 7

Вопрос 1. Какой показатель прочности является основным?

1) предел текучести;

2) предел прочности;

3) истинное сопротивление разрыву;

4) условный предел текучести;

5) истинное сопротивление разрыву;

Вопрос 2. Как классифицируются виды механических испытаний металлов?

1) по способу нагружения;

2) по способу плавления;

3) по способу сварки;

4) по способу термического воздействия;

5) по виду испытательных машин.

Вопрос 3. Как определяют твердость металла по методу Бринелля?

1) по отношению силы F к площади отпечатка d шарика диаметром D;

2) по глубине внедрения алмазного конуса или стального шарика;

3) по величине поверхности отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды.

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа.

Вопрос 4. Что характеризует твердость металла, определяемая методами вдавливания в испытуемое тело твердого индентора?

1) прочность металла;

2) сопротивление металла пластическому деформированию;

3) сопротивление металла разрушению;

4) пластичность металла;

5) вязкость металла.

Вопрос 5. Как определяют твердость металла по методу Роквелла?

1) по диаметру отпечатка стального закаленного шарика;

2) по глубине внедрения алмазного конуса или стального шарика;

3) по величине поверхности отпечатка четырехгранной алмазной пирамиды.

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа.

Задание 8

Вопрос 1. Что называется аустенитом?

1) химическое соединение углерода с железом;

2) эвтектоидная смесь феррита и цементита;

3) твердый раствор углерода в γ -железе;

4) твердый раствор углерода в α-железе;

5) эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита.

Вопрос 2. Что называется ледебуритом?

2) химическое соединение углерода с железом;

3) эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита.

4) эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита;

5) твердый раствор углерода в γ -железе;

Вопрос 3. Что называется перлитом?

1) твердый раствор углерода в γ -железе;

2) твердый раствор углерода в α-железе;

3) эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита;

4) химическое соединение углерода с железом;

5) эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита.

Вопрос 4. Что называется цементитом?

1) твердый раствор углерода в γ -железе;

2) твердый раствор углерода в α-железе;

3) химическое соединение углерода с железом;

4) эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита;

5) эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита.

Вопрос 5. Что называется ферритом?

1) эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита;

2) химическое соединение углерода с железом;

3) твердый раствор углерода в α-железе;

4) твердый раствор углерода в γ -железе;

5) эвтектическая механическая смесь аустенита и цементита.

Задание 9

Вопрос 1. Что показывает точка Е на диаграмме железо - углерод (цементит)?

1) минимальную растворимость углерода в аустените;

2) среднюю растворимость углерода в аустените;

3) максимальную растворимость углерода в аустените;

4) границу деления железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны.

5) фазовые превращения.

Вопрос 2. Что отличает ледебурит при температурах выше и ниже 727оС?

1) химический состав;

2) фазовый состав;

3) величина зерна;

4) механические свойства;

5) различия нет.

Вопрос 3. Что происходит в точке S диаграммы железо - углерод (цементит)?

1) протекает реакция распада аустенита;

2) протекает реакция перекристаллизации;

3) протекает реакция вторичной кристаллизации;

4) заканчивается процесс вторичной кристализации;

5) возникает перлит, называемый эвтектоидной смесью.

Вопрос 4. Какие фазы входят в структуру доэвтектоидной стали?

1) П;

2) Ф + А;

3) Ф + П;

4) Л;

5) М.

Вопрос 5. Что нужно сделать, чтобы получить сталь из чугуна?

1) увеличить содержание углерода;

2) уменьшить содержание углерода;

3) уменьшить содержание примесей;

4) увеличить содержание примесей;

5) добавить легирующие элементы.

Задание 10

Вопрос 1. Что характеризует линия AЕCF диаграммы Fe - C?

1) границу между жидкой и твердой фазами;

2) конец первичной и начало вторичной кристаллизации;

3) ниже ее существует только жидкая фаза;

4) эвтектические превращения в железоуглеродистых сплавах;

5) линию ликвидуса;

Вопрос 2. Что характеризует линия PQ диаграммы Fe - C?

1) ограниченную растворимость углерода в феррите;

2) выпадение избыточного углерода в виде ЦII;

3) выпадение вторичного цементита;

4) упрочнение феррита;

5) упрочнение сплавов железо-углерод.

Вопрос 3. Что характеризует линия GPSK диаграммы Fe - C?

1) границу между жидкой и твердой фазами;

2) завершение вторичной кристаллизации;

3) переход аустенита в жидкий раствор;

4) формирование цементита 1;

5) формирование эктектоидной смеси.

Вопрос 4. Что характеризует линия ES диаграммы Fe - C?

1) геометрическое место точек Асm, Arm;

2) ограниченную растворимость углерода в аустените (с 2,14 до 0,83 %);

3) выпадение избыточного углерода в виде ЦII;

4) выпадение первичного цементита;

5) упрочнение сплава железо-углерод.

Вопрос 5. Что характеризует линия ACD диаграммы Fe - C?

1) границу между жидкой и твердой фазами;

2) ниже ее существует только твердая фаза;

3) конец первичной кристаллизации;

4) линию ликвидуса;

5) линию солидуса.

2.2. Задания для дифференцированного зачета

Вариант 1

| № | Задание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Распределите материалы на три группы. Ответ обоснуйте. | Сталь, олово, чугун, сера, латунь, кислород, марганец, медь, железо, фосфор. |
|  | Распределите вещества по типу строения. Укажите, что такое аморфность. | Золото, воск, алюминий, смола, клей, свинец. |
|  | По диаграмме состояния Fe3C определите линию солидус, укажите характеристику и структуру сплава. | Сплав содержит 1% углерода при t - 800◦С. |
|  | Дайте определение серого чугуна, расшифруйте марки. | СЧ 20, СЧ 35 |
|  | Распределите вещества по группам, расшифруйте марки. | А999, М1р, БрО3Ц12С5, КЧ 60-3. |
|  | Объясните сущность термической обработки, опишите основные виды термической обработки. | Закалка, отпуск, отжиг, нормализация. |
|  | Опишите группу технологических и химических свойств металлов. | Технологические св-ва; Химические св-ва. |
|  | Что такое абразив? | Приведите примеры абразивных инструментов. |
|  | Что такое смазка? Основной показатель смазочных веществ. | Приведите примеры смазочных материалов. |
|  | Дайте определение латуни. | - |
|  | Расположите металлы в порядке убывания их степени растворимости. | Алюминий, литий, золото, медь, железо. |
|  | Дайте определение твердости. | Какие иденторы для определения твердости вы знаете? |
|  | Какие материалы называют неметаллами? | Приведите основные характерные свойства неметаллов. |
|  | Что такое коррозия? Какие виды коррозии бывают? | Опишите метод защиты металлов от коррозии: протекторная защита. |
|  | Опишите основные свойства пластических масс. | Приведите основные виде виды пластмасс. |
|  | Как влияет сера на железоуглеродистые сплавы? |  |
|  | В чем производят чугун? | Перечислите виды железных руд и всех дополнительных составляющих доменного производства. |
|  | Что такое простой металл? | Приведите приметы простых металлов. |
|  | Как устроена периодическая таблица Д.И. Менделеева? | В какой ее части расположены неметаллы? |
|  | Приведите все виды сталей. Опишите структуру стали. | Расшифруйте марку: ВСт3сп, БСт4кп, Ст6сп. |

Вариант 2

| № | Задание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Распределите материалы на три группы. Ответ обоснуйте. | Бронза, дюраль, азот, медь, кремний, чугун, углерод, цинк, баббит. |
|  | Распределите вещества по типу строения. Укажите, какие кристаллические решетки бывают. | Железо, канифоль, цинк, воск, сталь, стекло. |
|  | По диаграмме состояния Fe3C определите линию ликвидус, укажите характеристику и структуру сплава. | Сплав содержит 5% углерода при t - 1150◦С. |
|  | Дайте определение легированной стали, расшифруйте марки. | 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т |
|  | Распределите вещества по группам, расшифруйте марки. | М00бк, АЛ17, КЧ 55-4, ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5 |
|  | Объясните сущность химико-термической обработки, опишите основные виды химико-термической обработки. | Диффузионная металлизация, цементация, нитроцементация. |
|  | Опишите группу технологических и химических свойств металлов. | Технологические св-ва; Химические св-ва. |
|  | Что такое абразив? | Приведите примеры абразивных материалов: естественных и искусственных. |
|  | Что такое смазка? Основной показатель смазочных веществ. | Может ли вода быть смазкой? Почему? |
|  | Дайте определение бронзы. |  |
|  | Расположите металлы в порядке убывания их степени растворимости. | Цинк, алюминий, железо, серебро, натрий. |
|  | Дайте определение твердости. | Какие методы определения твердости вы знаете? |
|  | Какие материалы называют металлами? | Приведите основные характерные свойства металлов. |
|  | Что такое коррозия? Какие виды коррозии бывают? | Опишите метод защиты металлов от коррозии: плакирование. |
|  | Опишите основные свойства резин. | Как производят резину? |
|  | Как влияет фосфор на железоуглеродистые сплавы? |  |
|  | Назовите продукты доменного производства. | Приведите примеры использования продуктов доменного производства. |
|  | Что такое сплав? | Приведите примеры сплавов. |
|  | Как устроена периодическая таблица Д.И. Менделеева? | В какой ее части расположены металлы? |
|  | Приведите все виды чугунов. Опишите структуры чугуна. | Расшифруйте марки: СЧ 20, ВЧ 38-17, КЧ 37-12 |